СПЕЦИФИКАЦИЯ

брусьев деревянных для стрелочных переводов

железных дорог широкой колеи.

| Длина брусьев, м | Условный номер длины | Тип комплекта брусьев |
| --- | --- | --- |
|  |  | А 1,2 | А3 | А4 | Б1 | Б2 | В |
|  |  | Тип рельсов | Для перекрёстных стрелочных переводов |
|  |  | Р65, Р50 | Р65 | Р65, Р50 |  |
|  |  | Марки стрелочных переводов |  |
|  |  | 1/18 | 1/11 | 1/9 | 1/11 | 1/9 |  |
|  |  | Разновидность брусьев по ширине верхней пласти * |
|  |  | У | Ш | У | Ш | У | Ш | У | Н | У | Н | У | Н |
| 3,00 | 1 | 22 | 9 | 16 | - | 15 | 2 | 16 | - | 17 | - | - | - |
| 3,25 | 2 | 2 | 14 | - | 10 | - | 10 | 1 | 7 | - | 7 | - | - |
| 3,50 | 3 | 5 | 12 | - | 8 | - | 8 | - | 7 | - | 7 | 19 | - |
| 3,75 | 4 | - | 12 | - | 7 | - | 4 | - | 8 | - | 5 | 18 | - |
| 4,00 | 5 | - | 11 | - | 5 | - | 6 | - | 4 | - | 3 | 8 | - |
| 4,25 | 6 | - | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | - | 3 | 1 | 8 | - |
| 4,50 | 7 | - | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | - | 7 | - | 10 | - |
| 4,75 | 8 | - | 9 | - | 6 | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 5,00 | 9 | - | 9 | - | 5 | - | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 8 |
| 5,25 | 10 | - | 8 | - | 6 | - | 4 | - | 6 | - | 4 | - | 8 |
| 5,50 | 11 | - | 7 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - |
| Итого, шт: | 29 | 108 | 26 | 54 | 24 | 44 | 32 | 43 | 30 | 33 | 77 | 20 |
| Всего, шт: | 137 | 80 | 68 | 75 | 63 | 91 |
| Объём комплектов по типам (размерам поперечного сечения брусьев) |
| I тип, 180х260 мм | 25,085 м3 | 14,918 м3 | 12,110 м3 | 13,958 м3 | 11,349 м3 | 18,112 м3 |
| II тип, 160х250 мм | 21,440 м3 | 12,750 м3 | 10,350 м3 | 11,930 м3 | 9,700 м3 | 15,480 м3 |
| III тип, 160х230 мм | 19,725 м3 | 11,730 м3 | 9,522 м3 | 10,976 м3 | 8,924 м3 | 14,242 м3 |
| Примечание: Комплекты составляют: А1-А4 - из брусьев I типа; Б1 – из брусьев I и II типов; Б2 и В – из брусьев II типа. Из брусьев III типа составляют комплекты по заказу потребителя. * Допускаются брусья с уширенной (У) верхней пластью вместо брусьев с широкой (Ш) и нормальной (Н) пластью. I тип: У – 220мм, Ш – 200мм; II тип: У – 220мм, Н – 175мм; III тип: Ш – 200мм, Н – 175мм. |

Предельные отклонения по ширине верхней пласти от 10 мм до ширины нижней пласти.