ТРЕБОВАНИЯ

ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»

к поставщикам лесоматериалов

1.  Лесоматериалы должны соответствовать требованиям   СТБ 1711-2007:

•   сосна, ель - 1,2,3 сорт; 0 от 26см (26см без округления от 25см)!!! и более; длиной до 6 м.

•   лесоматериалы должны иметь припуск по длине на усушку - 0,05м.

•   качество древесины лесоматериалов должно соответствовать требованиям по ограничению пороков для 1,2 и 3 сортов с учётом дополнительных требований по таблице № 3 СТБ 1711-2007.

•   лесоматериалы должны быть ровно сторцованы, козырьки, корневые лапы и наросты опилены, сучья обрублены.

•   инородные включения должны быть удалены.

2.  Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приёмка по СТБ 1667-2012, СТБ 2426-2015:

•   маркировка лесоматериалов должна содержать обозначение сорта и толщины лесоматериала и наноситься средствами, стойкими к атмосферным воздействиям.

•   порода, сорт, толщина и длина лесоматериалов должны указываться   в спецификации потребителя, документе о качестве.

•   Приёмка лесоматериалов методом сплошного контроля объёма и качества лесоматериалов.

•   определение объёма лесоматериалов по ГОСТ 2708-75.

•   измерение пороков древесины - по ГОСТ 2140-81.

3.  Сопроводительные документы к лесоматериалам:

•    Спецификация лесоматериалов (поштучная).

•   Удостоверение о качестве лесоматериалов.

•    Паспорт радиационной безопасности на лесоматериалы (форма 1,2).

4.  Дополнительные требования, связанные с технологическими особенностями:

•   диаметр брёвен не должен превышать 50 см в вершине и 63 см в комле.

•   исключить поставку усыхающих, а также со старогодней и двухсторонней подсочкой лесоматериалов.

•   Лесоматериалы, отбракованные по качеству и принятые на ответственное хранение, должны быть востребованы грузоотправителем в течение 30 дней со дня поступления на склад покупателя.

•    В 3-дневный срок после получения акта приёмки леса покупателем поставщик, должен уведомить покупателя о согласии или несогласии с результатами акта приёмки.